Znak sprawy: DZP-271/7-1/2017	Brzesko 14.03.2017 r.

Odp. 1

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Rękawic chirurgicznych, znak sprawy: DZP-271-7/2017

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, Zamawiający informuje:

Pytanie 1

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe pudrowane z zawartością protein poniżej 89 ug/g zgodne z normą  EN 455 1,2,3 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, spełniające pozostałe wymagania ?

Odpowiedź: Zawartość protein jest parametrem ocenianym.

Pytanie 2

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe bezpudrowe z zawartością protein poniżej 33 ug/g zgodne z normą  EN 455 1,2,3 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, spełniające pozostałe wymagania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe sterylne ortopedyczne  posiadające powierzchnię antypoślizgową na całej długości rękawic, obustronnie polimerowane o grubości na palcu 0,32mm (±0,02mm) o długości od 283-290 w zależności od rozmiaru, spełniające pozostałe wymagania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, nitrylowe, bezpudrowe, posiadające teksturowane wyłącznie na palcach, siła zrywu przed starzeniem 11N, przebadane na przenikanie 10 cytostatyków zgodnie z EN 374-3, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic  przeznaczonych do kontaktu z żywnością?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści  rękawice o grubości na palcu 0,12mm (±0,02mm), dłoni 0,07mm (±0,02mm), o sile zrywu ≥6,3N, zgodne z normą  EN 455,EN 420, EN 388, EN 374-3, ASTM F 1671?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe o AQL 1,5, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 1, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie próbek w rozm. 7,5 dla rękawic chirurgicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe diagnostycze bezpudrowe o grubości ścianki palca 0,08mm (+-0,02mm), sile zrywu min. 6,5 N, pakowane po 200 sztuk (rozmiar XS-L) i 180 sztuk (rozm. XL), z przeliczeniem ilości oraz wyceną za 8500 opakowań ; spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Siła zrywania jest parametrem ocenianym.

Pytanie 10

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe przebadane na izopropanol 70% z czasem przenikania 30 minut?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne niesterylne lateksowe pudrowane zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III, o zawartości protein 83 ug/g, o sile zrywu ≥6,9N ; spełniające pozostałe wymagania ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarze M, L, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści   uniwersalny podajnik na rękawice  o rozmiarach: 16 cm x 10cm 
 x 2 cm wykonanych z PCV pasujący do  rękawic pakowanych a‘100szt ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

Pakiet 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o powierzchni gładkiej z teksturą na końcach palców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pakiet 1 poz 1-3

W związku, iż rękawice chirurgiczne dostępne są w rozmiarach od 6.0 do 9.0 zwracamy się z prośba o wskazanie rozmiaru próbki jaką trzeba dołączyć do oferty.

Odpowiedź: Rozmiar M.

Pytanie 16

Pakiet 2 poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie 70%izopropanolu na 1 poziomie ochrony z czasem przenikania 15 minut. 70%izopropanol jest jednym z kliku alkoholi stosowanych jako składnik środków do dezynfekcji do rutynowej higieny rąk stosowanej przez personel medyczny tuż przed założeniem rękawic. Zgodnie ze znormalizowanymi standardami: chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z PN-EN 12791 trwa 2 x 1,5 min = 3 min, natomiast higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania zgodnie z PN-EN 1500 trwa od 30 s do 1 min. Przestrzegając procedury rękawice nie mają bezpośredniego kontaktu z preparatem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Należy więc uznać, iż czas odporności rękawicy >15 min na 70% izopropanol stanowi odpowiednią barierę ochronną dla użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet 2 poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie certyfikatu z badań rękawic do kontaktu z żywnością przeprowadzonych w niezależnym laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 2 poz 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic foliowych niebędących wyrobem medycznym dostępnych w rozmiarach M (damskie) i L (męskie).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 2 poz 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania dozownika wielorazowego użycia na rękawiczki w formie koszyka wykonanego z drutu stalowego w kolorze białym o wymiarach wysokość 16,6cm, szerokość 10cm, długość 26,5cm. Dozownik na opakowanie a 100szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20

Zadanie 1 Poz. 4, 5, 6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4, 5, 6 do odrębnego zadania 1, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty. Pragniemy również podkreślić, iż opisane rękawice z powyższych pozycji są wykorzystywane do zupełnie innych procedur (rękawice diagnostyczne).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

Zadanie 1 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, antypoślizgowej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Opakowanie foliowe podciśnieniowe, hermetyczne. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Zadanie 1 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic lateksowych, bezpudrowych, koloru kremowego, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie, o grubości na palcu 0,27 mm, długość 270 – 285 mm - w zależności od rozmiaru, AQL < 1.0, poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 23

Zadanie 1 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 24

Zadanie 1 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, o nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,15 ± 0,01 mm, siła zrywania > 8 N. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 25

Zadanie 1 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, o średniej grubości na dłoni 0,07 ± 0,01mm, długość min. 260 mm, siła zrywania min. 6N. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu.  Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

Zadanie 1 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 27

Zadanie 1 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,11 mm, na dłoni min. 0,06 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 28

Zadanie 1 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających siłę zrywania przed starzeniem min. 6, 3 N.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 29

Zadanie 1 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych o kształcie anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Grubość na palcu min. 0,27 mm, o długości min. 270 – 285 mm (w zależności od rozmiaru), siła zrywania przed starzeniem min. 18N. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Poziom protein ≤ 10 μg/g. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 30

Zadanie 1 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, o długości min 300 mm, o grubości na pojedynczej ścianie palca 0,15 mm z tolerancją +/- 0,01 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 31

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 32

Zadanie 2 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 33

Zadanie 2 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL<1,5. Zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 – informacja na opakowaniu. Siła zrywania min. 6,3 N. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Rozmiary XS-XL pakowane po 100 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź: Siła zrywania jest parametrem ocenianym.

Pytanie 34

Zadanie 2 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych barierowych dla 14 substancji (bez cytostatyków) na maksymalnym poziomie 6 (>480 minut) oraz 4 na min. 1 poziomie (do 30 minut) , w tym aldehydy, kwasy i alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych ( m. in. 70% izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut) oraz min.12 cytostatyków, potwierdzone zbiorczym raportem z badań niezależnych, wystawionym przez producenta i/lub jednostkę akredytowaną/notyfikowaną. Pragniemy nadmienić, że rękawice diagnostyczne są średnio stosowane przez czas do 10 minut, zatem 1 poziom ochrony (do 30 minut) jest w pełni wystarczający i zabezpieczający personel medyczny, opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 35

Zadanie 2 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice posiadających siłę zrywania przed starzeniem min. 7N.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 36

Zadanie 2 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 37

Zadanie 2 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 115 μg/g.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 38

Zadanie 2 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 86 μg/g.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 39

Zadanie 2 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawice posiadających siłę zrywania przed starzeniem min. 6N.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 40

Zadanie 2 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika dopasowanego do wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki lub artykułów typu chusteczki, myjki w twardych opakowaniach, wykonany z tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie,  o wymiarach: Wysokość – 165 mm; szerokość – 100 mm; możliwość instalowania pudełek o szerokości 100 -130 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 41

Zadanie 2 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika o wymiarach : wysokość - 100; szerokość - 150; długość – 250.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3

Zadanie 2  Poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie jakich rozmiarów rękawic Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź: Rozmiar 6; 6,5; 7; 7,5.